9001NT-1双组份耐强碱灌封胶

一、简介：

该产品系双组份无填料低粘度常温固化灌封料。A料的主要成分，由两种粘接强度极佳的复合树脂、高环氧值带有柔性的稀释剂及进口助剂组合而成，固化剂由原装进口固化剂、促进剂及耐碱耐湿固化剂组合而成，其显著优点，能通过0.5摩尔强碱氢氧化钠溶液浸泡及盐雾试验，且固化物内应力小，各项电性能指标优良。

二、 使用工艺：

| 项目 | 单位或条件 | 9001NT-1A/B |
| --- | --- | --- |
| 混合比例 | 重量比 | 100:32~33 |
| 可使用时间 | 25℃，min | 40-60 |
| 固化条件 | Hrs | 25℃/24-30h或50℃/2-3h |

三、 常规性能

| 测试项目 | 测试方法/条件 | 9001NT-1A | 9001NT-1B |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 目测 | 黑色低粘度液体 | 浅黄色透明液体 |
| 粘度 | 40℃/mpa.s | 750-900 | 10-12 |
| 密度 | 25℃/cm3 | 1-1.2 | 0.98-1.05 |
| 保存期限 | 室温通风 | 12月 | 12月 |

- 用途：

- 用于有浸泡氢氧化钠溶液和盐雾实验特殊要求的各类元器件的封装。

五、固化后特性：

| 项 目 | 单位或条件 | 9001NT-1A/B |
| --- | --- | --- |
| 硬 度 | SHORE-D | ≤75 |
| 绝缘强度 | 25℃,KV/mm | ≥18 |
| 吸水性 | 25℃/24h,% | < 0.1 |
| 体积电阻率 | 25℃，Ω，cm | 1.6×1016 |
| 表面电阻率 | 25℃，Ω， | 1.5×1015 |
| 耐碱性能 | 25℃ 0.5摩尔氢氧化钠溶液 | 浸泡≥8-10天 |

六、储存、运输及注意事项：

此类产品非危险品，按一般化学品运输。

七、包装规格：

A料4公斤铁桶，B料5公斤塑料桶包装。

以上性能数据为该产品测试环境温度湿度为70%、温度为25℃测试之数据,仅供客户使用时参考,并不能完全保证某个数据能完全达到全部数据，请客户使用时以实测数据为准。