9002N快速固化型环氧树脂胶

一、简介：

9002NA/B系室温快速固化型环氧树脂灌封材料，具有操作工艺简单、固化后光泽佳、电气特性优秀的特点。适用于电容器、电子点火器、传感器、蜂鸣器等中小型电子元器件的普通要求的绝缘封装。

二、常规性能：

| 测试项目 | 测试方法或条件 | 9002NA | 9002NB |
| --- | --- | --- | --- |
| 外 观 | 目 测 | 白色粘稠液体 | 淡黄色透明液体 |
| 密 度 | 25℃ g/cm3 | 1.55~1.85 | 1.10~1.15 |
| 粘 度 | 40℃ mpa·s | 6000~9000 | 40~80 |
| 保存期限 | 室温通风 | 6个月 | 6个月 |

- 使用工艺：

| 项 目 | 单位或条件 | 9002NA/B |
| --- | --- | --- |
| 混合比例 | 重量比 | 100:15 |
| 可使用时间 | 25℃，min | 20 |
| 固化条件 | ℃/hrs | 25/1~2或40/1 |

四、固化后特性：

| 项目 | 单位或条件 | 9002NA/B |
| --- | --- | --- |
| 硬度 | Shore-D | >75 |
| 绝缘强度 | 25℃，kV/mm | >18 |
| 介电常数 | 25℃，1MHz | 4.1±0.1 |
| 介质损耗角正切 | 25℃，1MHz | ≤0.01 |
| 体积电阻率 | 25℃，Ω·cm | 2.5×1015 |
| 表面电阻率 | 25℃，Ω | 1.6×1014 |
| 冲击强度 | kgf/mm2 | >5.8 |
| 弯曲强度 | kgf/mm2 | >17 |
| 压缩强度 | kgf/mm2 | >30 |
| 固化收缩率 | % | ≤0.5 |

【注意事项】

- A胶搅拌均匀后再使用,以防长期存放后的出现下沉现象，然后再按照规定的配比称量准确，切记配比是重量比，而非体积比，A、B料混合后，需要充分搅拌均匀，以避免产品固化不完全。

- 要灌封的产品需要保持干燥、清洁。

- 搅拌均匀后请及时进行灌封，并尽量在可使用时间内使用完混合的胶液。

- 灌注后胶液会逐渐渗透到产品的缝隙中，必要时时行二次灌胶。

- 固化过程中，请保持环境干净，以免杂质或尘土落入未固化的胶液表面。

- 本品在混合后开始逐渐固化，其粘度逐渐上升并会释放部分出部份热量；

- 混合在一起的胶量越多，其反应就越快，可使用的时间也会缩短，混合后的胶液尽量在短时间使用完；

在使用前请先小量试用，掌握产品的使用技巧，以免差错。

【储存与包装】

● 本品需在通风、阴凉、干燥处密封保存，保质期六个月，过期后如果经试验合格仍可继续使用；

● 包装规格为主剂30kg/桶、固化剂5kg/桶。

备注:以上性能数据为该产品测试湿度70%，温度25℃的实测数据，仅供客户使用时参考，并不能完全保证达到全部数据，请客户在使用时以实测数据为准。