金华惠盛电子科技有限公司    JINHUA  HUISHENG  ELECTRON IC  MA TERIALS  CO.,LTD

HS-5016A/9002RFB环氧树脂

一、产品简介：

HS-5016A/9002RFB透明环氧树脂灌封料，混合后粘度低，可使用时间长，固化后透明度及电气特性优秀，也可加入各种颜色。

二．用途：

适用于各种电子元器件的封装。

三、常规性能：

| 测试项目 | 测试方法或条件 | HS-5016A | HS-9002RFB |
| --- | --- | --- | --- |
| 外 观 | 目 测 | 无色至浅黄色透明液体 | 无色至浅黄色透明 |
| 密 度 | 25℃ g/cm3 | 1.1～1.2 | 1.1～1.2 |
| 粘 度 | 40℃ mpa·s | 1000～1300 | 30～50 |
| 保存期限 | 室温通风 | 一年 | 一年 |

四、使用工艺：

| 项 目 | 单位或条件 | HS-5016A/9002RFB |
| --- | --- | --- |
| 混合比例 | 重量比 | 100:85 |
| 可使用时间 | 25℃，min | 60 |
| 固化条件 | ℃/hrs | 80/4～5 |

五、固化后特性：

| 项 目 | 单位或条件 | HS-5016A9002RFB |
| --- | --- | --- |
| 硬度 | Shore-D | >80 |
| AB料混合反应温度 | 常温 | ＜38℃ |
| 体积电阻率 | 25℃，Ω·cm | 1.6×1016 |
| 表面电阻率 | 25℃，Ω | 1.5×1015 |
| 绝缘强度 | 25℃，1MHZ | >24 |
| 介电常数 | 25℃，1MHZ | 4.2±0.1 |
| 介质损耗角正切 | 25℃，1MHZ | 0.011 |
| 弯曲强度 | kgf/mm2 | >16 |
| 压缩强度 | kgf/mm2 | >31 |
| 冲击强度 | kgf/mm2 | 6.5 |

六、贮存、运输及注意事项：

1． 此类产品非危险品，按一般化学品贮运，产品贮存期见包装桶标签。
2． 使用时，务必称量准确，搅拌均匀，以保证产品品质的可靠性。

七、包装规格：

A料包装为5KG或25KG金属容器；B料包装为6KG塑胶桶。

- 注：以上性能数据为该产品于湿度70%、温度25℃时测试之典型数据，仅供客户使用时参考，并不能完全保证于某个特定环境时能达到的全部数据。敬请客户使用时，以实测数据为准。

地址（Add）：中国浙江 金华市积道街358号              邮编（P.C）：321016

电话 (T e l)：+86 57982275509 82275709                   传真：（fax）+86 0579 82272253

网止：WWW.hsepoxy.com                                         E-mail:zxy@hsepoxy.com

联系人：陈燕平   13867989223