金华惠盛电子科技有限公司    JINHUA  HUISHENG  ELECTRON IC  MA TERIALS  CO.,LTD

HS-9002GA/9002RFB环氧树脂

- 简介：

HS-9002GA/9002RFB系中温固化阻燃型环氧树脂灌封料，此产品流动性好、操作工艺简单、固化后表面光泽度好、电器性能优。

二、使用工艺：

1、使用前先将A料放入60～70℃的烘箱中预热2～3小时后搅拌均匀（夏天可在常温下搅拌，无需加热），在按照规定的配比进行称量准确，请切记配比是重量比，而非体积比，A、B剂混合后需充分搅拌均匀，以避免产品固化不完全。

2、需灌封的产品需要保持干燥、清洁。

3、搅拌均匀后请及时进行灌封，并尽量在可使用时间内使用完混合的胶液。

4、灌注后，胶液会逐渐渗透到产品的缝隙中，必要时进行二次灌胶。

5、固化过程中，请保持环境干净，以免杂质或尘土落入未固化胶液表面。

- 常规性能：

| 测试项目 | 测试方法或条件 | HS-9002GA | HS-9002RFB |
| --- | --- | --- | --- |
| 外 观 | 目 测 | 白色粘稠液体 | 浅黄色透明液体 |
| 密 度 | 25℃ g/cm3 | 1.57～1.67 | 1.19～1.2 |
| 粘 度 | 40℃ mpa·s | 5000～6500 | 16～22 |
| 保存期限 | 室温通风 | 一年 | 一年 |

四、工艺性能：

| 项 目 | 单位或条件 | HS-9002GA/9002RFB |
| --- | --- | --- |
| 混合比例 | 重量比 | 100:30 |
| 可使用时间 | 40℃hrs(40g混合料粘度翻倍) | >3 |
| 固化条件 | ℃/hrs | 85℃~90℃/3~4h |

五、固化后特性：

| 项 目 | 单位或条件 | HS-9002GA/9002RFB |
| --- | --- | --- |
| 硬度 | Shore-D | ≥70 |
| 介电常数 | 25℃，1MHZ | >80 |
| 介质损耗角正切 | 25℃，1MHZ | >24 |
| 体积电阻率 | 25℃，Ω·cm | 1.6×1016 |
| 表面电阻率 | 25℃，Ω | 1.5×1015 |
| 绝缘强度 | 25℃，kV/mm | >20 |
| 冲击强度 | kgf/mm2 | 6.5 |
| 弯曲强度 | kgf/mm2 | >16 |
| 压缩强度 | kgf/mm2 | >31 |
| 阻燃性 | UL-94 | V-1 |

六、用途：

适用于电容器、点火器、变压器、高压包等各种中小型电子元器件的封装。

- 注意事项：

- 此类产品非危险品，按一般化学品贮运，产品贮存期见包装桶标签。

2．使用时，务必称量准确，搅拌均匀，以保证产品品质的均一性。

八、包装规格：

A料包装为30KG金属容器；B料包装为6KG塑胶桶或20KG的塑料桶。
* 注： 以上性能数据为该产品于湿度70%、温度25℃时测试之典型数据，仅供客户使用时参考，并不能完全保证于某个特定环境时能达到的全部数据。敬请客户使用时，以实测数据为准。

地址（Add）：中国浙江 金华市积道街358号              邮编（P.C）：321016

电话 (T e l)：+86 57982275509 82275709                   传真：（fax）+86 0579 82272253

网止：WWW.hsepoxy.com                                         E-mail:zxy@hsepoxy.com