金华惠盛电子科技有限公司    JINHUA  HUISHENG  ELECTRON IC  MA TERIALS  CO.,LTD

# HS-6210A/6210B有机硅电子封装材料

- 简介：

本系列产品是双组份的液体硅橡胶，可用于电子元器件灌封，具有优良的绝缘、防潮、防震性能，可使电子元器件在苛刻的条件下安全运行。

- 使用工艺：

| 项目 | 单位或条件 | HS-6210A/6210B |
| --- | --- | --- |
| 混合比例 | 重量比 | 100:10 |
| 可使用时间 | 40℃,35g,hrs | 30 |
| 固化条件 | ℃/hrs | 25/24或60/2~3 |

- 常规性能：

| 测试项目 | 测试方法或条件 | HS-6210 | HS-6210B |
| --- | --- | --- | --- |
| 外 观 | 目 测 | 无色至黑色透明液体 | 白色至浅黄色透明液体 |
| 密 度 | 25℃ g/cm3 | 0.9～1.1 | 1.1～1.2 |
| 粘 度 | 40℃ mpa·s | 800～1000 | 2～5 |
| 保存期限 | 室温通风 | 一年 | 一年 |

四、固化后特性：

| 项 目 | 单位或条件 | HS-6210A/6210B |
| --- | --- | --- |
| 硬度 | Shore-A | >50 |
| 体积电阻率 | 25℃，Ω·cm | 1.0×1016 |
| 表面电阻率 | 25℃，Ω | 1.5×1015 |
| 绝缘强度 | 25℃，1MHZ | >24 |
| 介电常数 | 25℃，1MHZ | 3.2 |
| 介质损耗角正切 | 25℃，1MHZ | 0.011 |
| 弯曲强度 | kgf/mm2 | >16 |
| 压缩强度 | kgf/mm2 | >31 |
| 冲击强度 | kgf/mm2 | 6.5 |

- 用途：

适用于LED显示屏等电子元器件的封装。

- 使用方法：

- 使用前物料应充分搅拌均匀，两组份按照重量比10:1完全混合，混合可以人工搅拌或使用设备混合；

- 在对气泡敏感的应用领域，在搅拌后需要真空脱泡；

- 常温（25℃）下，混合后的粘度会随着时间的延长而迅速增加，使用时做到现用现配，在短时间内必须用完；

- 固化剂使用后要及时密封，防止其发生水解。

- 包装、储运及注意事项：

- 本系列产品A料采用20KG铁桶包装，B料固化剂用5KG塑料桶包装；

- 本系列产品应密封贮存，并放在阴凉的地方，防止雨淋，日光曝晒；

- 本系列产品贮存期为一年，如有沉淀现象，搅拌均匀后再使用，性能不变。超期复验合格后仍可使用。

- 本系列产品为非危险品，但要注意使用过程中，尽量避免固化剂与皮肤和眼睛接触。一旦接触，立即用适量的洗涤剂和水清洗，如溅入眼睛，用流动的水清洗至少15分钟，并咨询医生；

- 本系列产品因反应机理因素，电性能的测试应在72小时后进行。

地址（Add）：中国浙江 金华市积道街358号              邮编（P.C）：321016

电话 (T e l)：+86 57982275509 82275709                   传真：（fax）+86 0579 82272253

网止：WWW.hsepoxy.com                                         E-mail:zxy@hsepoxy.com