金华惠盛电子科技有限公司                  JINHUA  HUISHENG  ELECTRON IC  MA TERIALS  CO.,LTD

HS-2010（三防胶）

- 简介：

HS-2010为单组份、室温固化型含硅高分子树脂，固化前具有良好的流动性，

无需添加溶剂，适用于线路板的喷涂或刷子涂布，使用方便且无环境污染。

特点：

①、本产品可使用温度范围广在-40℃~180℃的环境温度中可正常使用，不影响其优良的电气特性。

②、本产品具有优良的防潮、防腐蚀、抗老化特性，且属于中性固化，固化

过程中不会腐蚀线路板。

③、本产品与线路板特有的粘着力，极适宜线路板的回收与修复。

④、本产品广泛适用于各类电子线路板（PCB）的表面绝缘涂装。

二、常规性能

| 品 名 | - HS-2010 |
| --- | --- |
| 外 观 | 无色透明粘稠流淌液体 |
| 比 重（23℃） | 0.9~1.0 |
| 表干时间（25°C）min | <15 |
| 完全固化时间 h/mm | 8~10 |
| 含胶量% | >99 |
| 耐温范围（°C） | -40~180 |
| 耐老化性 | 优良 |
| 耐介质性 | 优良 |
| 耐电压性kv/mm | >15 |
| 介电常数（1MHz） | 2.9±0.1 |

三、使用方法、运输及注意事项：

使用时，可采用喷枪直接喷涂在线路板表面或用软刷涂布于线路板表面即可，用完后喷枪或软刷需立即清洗。余料密封保存即可。

1．此类产品无毒、无腐蚀、不易燃，属非危险品，按一般化学品贮运，产品贮存期见包装。

2．HS-2010系列PCB专用胶，无毒性，对皮肤、眼睛有轻微刺激作用。没有固化的胶液可用汽油溶剂清洗。

3. 室温密封贮存，贮存期为一年。

四、包装规格：

1 kg金属方桶密封包装。

以上性能数据为该产品于湿度70%、温度25℃时测试之典型数据，仅供客户使用时参考，并不能完全保证于某个特定环境时能达到的全部数据。敬请客户使用时，以实测数据为准。

地址（Add）：中国浙江 金华市积道街358号              邮编（P.C）：321016

电话 (T e l)：+86 57982275509  82275709                 传真：（fax）+86 0579 82272253

网止：WWW.hsepoxy.com                                         E-mail:zxy@hsepoxy.com