金华惠盛电子科技有限公司                  JINHUA  HUISHENG  ELECTRON IC  MA TERIALS  CO.,LTD

HS-5207A/5016B环氧树脂

一、简介：

HS-5207A/5016B系常温固化型环氧树脂封装材料，此产品耐冷热冲击强度高、绝缘性好，主要使用于汽车整流器、传感器、点火器等各种中小型电子元器件的绝缘封装。

二、黑色常温固化使用工艺：

1、使用前先将A料放入60～70℃的烘箱中预热2～3小时后搅拌均匀，在按照规定的配比进行称量准确，请切记配比是重量比，而非体积比，A、B剂混合后需充分搅拌均匀，以避免产品固化不完全。

2、需灌封的产品需要保持干燥、清洁。

3、搅拌均匀后请及时进行灌封，并尽量在可使用时间内使用完混合的胶液。

4、灌注后，胶液会逐渐渗透到产品的缝隙中，必要时进行二次灌胶。

5、固化过程中，请保持环境干净，以免杂质或尘土落入未固化胶液表面。

三、常规性能：

| 测试项目 | 测试方法/条件 | HS-5207A | HS-5016B |
| --- | --- | --- | --- |
| 外 观 | 目 测 | 白色粘稠液体 | 白色透明液体 |
| 粘 度 | 40℃/mpa.s | 12000~15000 | 5~10 |
| 密 度 | 40~50℃/g/cm3 | 1.73~1.75 | 1.0~1.1 |
| 保存期限 | 室温通风 | 6个月 | 6个月 |

四、工艺性能：

| 项 目 | 单位或条件 | HS-5207A/ HS-5016B |
| --- | --- | --- |
| 混合比例 | 重量比 | 100:15 |
| 固化条件 | 25℃/hrs | 24/ hrs或60℃/3hrs |

五、固化后特性：

| 项 目 | 单位或条件 | HS-5207A/ HS-5016B |
| --- | --- | --- |
| 硬 度 | 25℃,shore-D（50g） | >70 |
| 绝缘强度 | 25℃,KV/mm | >25 |
| 阻燃性 | UL-94 | V-1 |
| 体积电阻率 | 25℃Ωcm | >1012 |
| 表面电阻率 | 25℃Ωcm | >1012 |
| 冷热冲击 | ﹢180℃﹣50℃高低温2小时一个循环 | 5个循环不开裂 |

六、包装规格：

A料30KG金属容器桶，B料20KG金属桶或4KG塑料桶。

七、运输和储存：

此类产品不属于危险品，按一般运输方式运输。

室内25℃以下储存在阴凉通风远离火源的区域。

八、注意事项：

1.本品在混合后开始逐渐固化，其粘度逐渐上升，并放出部分热量。

2.混合在一起的胶量越多，其反应就越快，可使用的时间也会缩短，混合后的胶液尽量在短时间内使用完。

3.在大量使用前，请先小量试用，掌握产品的使用技巧以免差错。

以上性能数据测试温度为湿度70%、温度为25℃测试之数据,仅供客户使用时参考,并不能完全保证每个数据都能完全达到全部数据，请客户使用时以实测数据为准。

地址（Add）：中国浙江 金华市积道街358号              邮编（P.C）：321016

电话 (T e l)：+86 579 82275509 82275709                  传真：（fax）+86 0579 82272253

网止：WWW.hsepoxy.com                                         E-mail:zxy@hsepoxy.com