金华惠盛电子科技有限公司                  JINHUA  HUISHENG  ELECTRON IC  MA TERIALS  CO.,LTD

HS-5207A/5207B 阻燃灌封环氧树脂

一、简介：

HS-5207A/5217B是根据国家要求的标准设计的环保阻燃型环氧树脂灌封材料，此产品含浸好、电气性能优、固化收缩率小，对聚酯薄膜、漆包线不产生腐蚀，灌封的产品可靠性高。

二、用途：

主要用于彩电高压包（FBT）的灌封，还有其它高压类型的各种电子元器件的绝缘封装。

| 测试项目 |  | 测试方法 | HS-5207A | HS-5217B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外 观 |  | 目 测 | 白色粘稠液体 | 浅黄色透明液体 |
| 密 度 |  | 40~45℃g/cm3 | 1.75~1.80 | 1.2~1.20 |
| 粘 度 |  | 40℃,mpa.s | 10000~15000 | 17~25 |
| 混合粘度 |  | 40℃,mpa.s | 450~550 |  |
| 混合密度 | 40~45℃g/cm3 |  | 1.58~1.60 |  |
| 保存期 | A/B |  | 6个月 |  |

三、常规性能：

四、使用工艺：

| 项 目 | 单位或条件 | HS-5207A/5217B |
| --- | --- | --- |
| 混合比例 | 重量比 | 100:28 |
| 可使用时间 | 40℃，35g，hrs | >5 |
| 固化条件 | ℃,hrs | 90℃/4小时 |

五、手工灌封工艺：

- 将装配好的产品先放入100~110℃烘箱中进行2小时左右的预热。

- 在使用前现将A料放入80~90℃ 的烘箱中预热3～4小时，再进行使用。

3、将烘好的A料按照使用配比进行配料，将配好的混合料充分搅拌均匀放入真空箱进行10~30分钟的真空脱泡。

4、在灌封前混合料温度控制在45～50℃之间，将灌封好的产品进行真空脱泡，脱泡时间5～10分钟根据产品结构和大小而定。

六、产品固化后特性：

| 项 目 | 单位或条件 | HS-5207A/5217B |
| --- | --- | --- |
| 硬 度 | Shore-D | >87 |
| 绝缘强度 | 25℃,kv/mm | >30 |
| Tg值 | ℃ | 105~110 |
| 阻燃性 | UL-94 | V-1 |
| ROHS | 国内认证机构测试 | 符合欧盟标准 |
| 体积电阻率 | 25℃，Ω，cm | 3.9×1015 |
| 表面电阻率 | 25℃，Ω，cm | 3.5×1016 |

七、储存、运输及注意事项：

- 此类产品非危险品，按一般化学品运输。

- 室内25℃阴凉通风远离火源的区域。

- 产品在大量使用前，请先小量试用，掌握产品的使用技巧以免差错。

八、包装规格：

A料包装为30KG金属桶，B料包装为220KG金属桶或6KG塑料桶。

九、以上所有性能数据测试温度为25℃，湿度为70%时之典型数据，仅供客户参考使用敬请客户以实测数椐为准。

地址（Add）：中国浙江 金华市积道街358号              邮编（P.C）：321016

电话 (T e l)：+86 57982275509 82275709                   传真：（fax）+86 0579 82272253

网止：WWW.hsepoxy.com                                         联系：陈燕平 13867989223