金华惠盛电子科技有限公司    JINHUA  HUISHENG  ELECTRON IC  MA TERIALS  CO.,LTD

HS-7600A/7600B环氧树脂

一、简介：

HS-7600A/7600B：系加温固化型环氧树脂封装材料，由主剂、固化剂、光扩散剂HS-090-三部份所组成，其主要成份为电子级低粘度环氧树脂、助剂、酸酐和高扩散性填料。特点如下：
1． 混合粘度低，脱泡性好；
2． 常温可使用期长，中温固化速度快； 
3． 固化后机械性能和电性能优秀；收缩率小；
4． 固化物透光性好。

二、用途：

适用于高档数码管和点阵发光元件。

三、使用工艺：

| 项 目 | 单位或条件 | HS-7600A/7600B |
| --- | --- | --- |
| 混合比例 | 重量比 | 100:100 |
| 可使用时间 | 25℃，35g，hrs | >2.5 |
| 固化条件 | ℃/hrs | 80/4～5 |

3.1 A料使用前先预热至80℃左右，然后按比例加入B料，混合搅拌均匀。
3.2 在（3 toor/40℃~5℃）左右条件下将（A+B）混合料真空脱泡， 20~40分钟后即可停止脱泡。

四、常规性能：

| 测试项目 | 测试方法或条件 | HS-7600A | HS-7600B |
| --- | --- | --- | --- |
| 外 观 | 目 测 | 淡紫色透明液体 | 无色透明液体 |
| 密 度 | 25℃ g/cm3 | 1.0～1.2 | 1.0～1.25 |
| 粘 度 | 40℃ mpa·s | 800～900 | 20～30 |
| 保存期限 | 室温通风 | 一年 | 半年 |

五、固化后特性：

| 项 目 | 单位或条件 | HS-7600A/7600B |
| --- | --- | --- |
| 硬度 | Shore-D | ≥90 |
| 体积电阻率 | 25℃，Ω·cm | 4.1×1015 |
| 表面电阻 | 25℃，Ω | 2.4×1014 |
| 绝缘强度 | 25℃，kV/mm | 24 |
| 线膨胀系数 | cm/cm/℃ | <6.0×10-5 |
| 吸水性 | 100℃/1h，% | <0.2 |
| Tg值 | ℃ | >110 |

六、贮存、运输及注意事项：

1． 此类产品非危险品，按一般化学品贮运，产品贮存期见包装桶。
2． 请看准所使用产品型号，配料室重量比，而非体积比；准确称量后，请充分搅拌均匀
3． B料易吸湿，使用完后请立即盖紧。

七、包装规格：

A、B料分别为6KG塑胶桶包装，也可以根据客户的要求而定。

以上性能数据为该产品于湿度70%、温度25℃时测试之典型数据，仅供客户使用时参考，并不能完全保证于某个特定环境时能达到的全部数据。敬请客户使用时，以实测数据为准。

地址（Add）：中国浙江 金华市积道街358号              邮编（P.C）：321016

电话 (T e l)：+86 57982275509 82275709                   传真：（fax）+86 0579 82272253

网止：WWW.hsepoxy.com                                         E-mail:zxy@hsepoxy.com