金华惠盛电子科技有限公司    JINHUA  HUISHENG  ELECTRON IC  MA TERIALS  CO.,LTD

HS-5208A/5208B 阻燃灌封环氧树脂

一、产品简介：

HS-5208A/5208B是粘度低环保阻燃型环氧树脂灌封材料，此产品含浸率好、电气性能优、固化收缩率小，对聚酯薄膜、漆包线不产生腐蚀，灌封的产品可靠性高，对设备的磨损度小。

| 测试项目 |  | 测试方法 | HS-5208A | HS-5208B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外 观 |  | 目 测 | 白色粘稠液体 | 浅黄色透明液体 |
| 密 度 |  | 25~40℃g/cm3 | 1.73~1.75 | 1.20~1.21 |
| 粘 度 |  | 40℃,mpa.s | 10000~15000 | 15~25 |
| 混合粘度 |  | 40℃,mpa.s | 400~550 |  |
| 混合密度 | 40~45℃g/cm3 |  | 1.57~1.58 |  |
| 凝胶时间 | 150℃/1g (s) |  | 140~170 |  |
| 保质期 | A/B |  | 6个月 |  |

二、常规性能：

三、使用工艺：

| 项 目 | 单位或条件 | HS-5208A/5208B |
| --- | --- | --- |
| 混合比例 | 重量比 | 100:30±1.0% |
| 可使用时间 | 40℃，35g，hrs | >3.5 |
| 固化条件 | ℃,hrs | 75/2.5hrs +110/2.5hrs |

四、自动灌封设备工艺要求：

1、将装配好的FBT放入105~110℃的烘箱中预烘1.5~2小时。

2、将整桶的A料放入80~90℃的烘箱中预热4~5小时，（夏季取下限温度，冬季取上限温度）。

3、在冬季如B料出现稍微结晶现象，将其放入50~60℃的烘箱中进行2小时左右的加温即可使用。

4、将烘好的A料充分搅拌后，通过A料真空管道吸入到A料罐内进行5~6小时的定时脱泡，真空度控制在2torr以下，温度控制在65~75℃。

5、将B料通过B料管道直接吸入B料罐进行5~6小时的定时脱泡，真空度控制在2torr以下，温度控制在40~45℃。

6、A、B料真空脱泡结束前25~30分钟，打开混合器到注入枪的加热器，注入管道和计量泵等应提前预热做好灌封准备。

- 按产品的配比要求进行配比测试，测试完毕确认配比准确后方可进行灌封。

8、灌注时A/B料混合温度控制在45℃±2℃，真空度控制在2~4toor根据不同设备而定。

9、灌封后的FBT都要进行常压补料，然后进入隧道窑，按我公司的阶梯型固化工艺进行固化。

10、为了保证Tg能够达到最佳点，后期的固化温度不得低于110℃/2.5小时。

11、灌封时要保证混合料的温度，如果料温过低可能会造成难脱泡和含浸率不良现象。

五、用途：

主要使用于彩电回扫变压器（FBT）的浸渍灌封。

六、固化后特性：

| 项 目 | 单位或条件 | 测试值 |
| --- | --- | --- |
| 硬 度 | Shore-D | ≥87 |
| 绝缘强度 | 25℃,kv/mm | >30 |
| Tg值 | ℃ | 105~110 |
| 阻燃性 | UL-94 | V-0 |
| PCT特性 | 2.3大气压，125℃/40h,模板厚度1.5/mm | ≥25kv/mm |
| 吸水率（25℃，24h,%） | % | < 0.2 |
| 热传导系数（25℃，W/mk） |  | > 0.4 |
| 体积电阻率（25℃，Ω。cm） |  | >3.5×1014 |
| 表面电阻率（25℃，Ω） |  | >5.0×1015 |
| 介电常数（25℃，10KHz） |  | 3.5 |
| 介质损耗角正切（25℃，10KHz） | % | < 0.01 |

七、储存、运输及注意事项：

1、此类产品非危险品，按一般化学品运输。

2、产品摆放环境需要常温、通风、远离火种的区域。

八、包装规格：

A料包装30KG金属桶，B料包装220KG金属桶。

九、以上所有性能数据测试温度为25℃湿度为70%时之典型数据，仅供客户参考，使用时敬请客户以实测数椐为准。

地址（Add）：中国浙江 金华市积道街358号              邮编（P.C）：321016

电话 (T e l)：+86 57982275509 82275709                   传真：（fax）+86 0579 82272253

网止：WWW.hsepoxy.com                                         E-mail:zxy@hsepoxy.com